## Slide 1
程继贵
jgcheng63@sina.com
材料科学与工程学院
《粉末冶金原理》 第五章 烧结技术 Sintering Technology

## Slide 2
本章内容
§5.1 烧结工艺
§5.2 烧结气氛
§5.3 烧结炉
§5.4 特殊烧结技术和烧结新技术

## Slide 3
第一节 烧结工艺
烧结基本工艺过程：粉末压坯→装料（装炉、烧结前的准备）→烧结（预热、保温、冷却）→出炉→烧结体
一、烧结前的准备
（一）压坯的检查
● 目的：去除尺寸、单重不合格或有掉边、掉角、分层、裂纹等缺陷的压坯，减少烧结废品。
● 方法：抽检、肉眼观察、仪器检测。
School of Materials Science and Engineering

## Slide 4
(二) 装炉（装舟及摆料）
推杆式烧结炉—装舟；网带式烧结炉—-摆料
School of Materials Science and Engineering

## Slide 5
1. 装炉量
影响生产率;
压坯之间的接触影响烧结时的粘接和变形;
装炉量受网带高温强度的限制。
2. 装炉方式
指压坯摆放的松紧程度、舟中装料的深浅、压坯摆放的方向（横放、竖放）等。
→影响烧结炉中的气氛流动、传热、烧结体的变形、表面状态等。
→注意细长薄壁零件的装炉
→某些情况下采用填料装舟或烧舟密封
School of Materials Science and Engineering

## Slide 6
二、铁铜基粉末冶金零件烧结工艺简介
（一）烧结工艺参数对铁基零件性能的影响
烧结工艺参数：烧结温度、烧结时间、加热及冷却速度、烧结气氛等
1. 烧结温度
铁基制品烧结温度的选择主要依据制品成分（含碳量、合金元素）、性能要求（力学性能）和用途（结构件、减摩件）等来确定。
School of Materials Science and Engineering

## Slide 7
1050-1200oC
加热
烧结保温
水冷
时间，hr
空冷
温度 ℃
School of Materials Science and Engineering

## Slide 8
序号 | 烧结温度（±10℃） | 适用制品范围举例
1 | 1050 | 高碳（石墨2.5％以上）、低密度（＜6.0g/cm3 ）
2 | 1080 | 含油轴承、气门导管，石墨添加量1.5～2.5％的减摩零件
3 | 1120 | 铁基结构零件（Fe-C、Fe-Cu-C），石墨添加量＜1％时，一次烧结工艺
4 | ＞1150 | 中高强度结构零件（石墨添加量＜1％，添加适量合金元素），或复压复烧工艺中的高温烧结
铁基制品烧结温度范围
School of Materials Science and Engineering

## Slide 9
2. 烧结时间
● 铁基制品烧结时间的选择主要依据制品成分（含碳量、合金元素）、单重、几何尺寸、壁厚、密度、装炉方式等；
● 烧结时间与烧结温度有关；
● 一般烧结时间1.5-3h。
● 在连续炉中，保温时间：
t = L/l ▪n
t — 保温时间（min）
L— 烧结带长度（cm）
l — 烧舟或石墨板长度（cm）
n — 推舟间隔（min/舟）
School of Materials Science and Engineering

## Slide 10
3. 升温及冷却速度
● 升温速度影响润滑剂等的挥发速度；
● 冷却速度影响制品的微观结构和性能
→
School of Materials Science and Engineering

## Slide 11
冷却方式 | 铁 铜 制 品 中 的 含 铜 量 （％） |  |  | 
 | 0 | 2 | 4 | 8
A | 13.16 | 20.3 | 28.4 | 36.9
B | 13.16 | 18.9 | 29.8 | 34.5
C | 11.6 | 15.3 | 20.1 | 23
D | 12.5 | 18.5 | 20.1 | 21.7
冷却方式对抗拉强度的影响（kgf/mm2）
School of Materials Science and Engineering

## Slide 12
（二）铜基粉末冶金零件烧结工艺简介
粉末冶金
Cu基制品
青铜Cu-Sn
6-6-3青铜
90/10青铜
黄铜Cu-Zn
纯铜Cu
镍银Cu-Ni-Zn
烧结的主要特点：
● 不同材料烧结温度相差较大700-1000℃ →
● (焙烘）预氧化烧结的采用（部分）→
● 普遍采用网带式烧结炉
School of Materials Science and Engineering

## Slide 13
烧结材料 | 成 分 （％） |  |  |  |  | 烧结温度范围（℃）
 | Cu | Zn | Sn | Ni | Pb | 
6-6-3青铜 | 其余 | 5～7 | 5～7 | － | 2～4 | 750～830
90Cu-10Sn青铜 | 其余 | － | 9～11 | － | － | 750～830
纯铜 | 100 | － | － | － | － | 750～1000
70-30黄铜 | 67～70 | 其余 | － | － | － | 825～900
Cu-Ni-Zn合金 | 65 | 20～21 | － | 14～15 | － | 940～1080
几种铜合金的烧结温度范围
School of Materials Science and Engineering

## Slide 14
焙烘的目的（常用于Cu、青铜）：
● 充分挥发并烧除硬脂酸锌润滑剂；
● 使粉末颗粒表面氧化，得到薄层氧化物，实现活化烧
结，温度380-500℃，氧化物层厚＜500A。
School of Materials Science and Engineering

## Slide 15
三、烧结缺陷分析
1. 形状与尺寸缺陷：
● 变形与翘曲 ● 尺寸超差
2. 分层与开裂
3. 鼓泡与麻点
● 鼓泡：圆滑凸起
● 麻点：黑麻点、白亮麻点
4. 过烧与欠烧
● 过烧：粘接、局部熔化
● 欠烧：未烧好
School of Materials Science and Engineering

## Slide 16
5. 氧化与脱碳
● 氧化：多出现于烧结降温阶段
● 脱碳：氧化的另一种形式，多发生于高温烧结阶段
6. 金相组织缺陷
● 二次网状渗碳体缺陷
● 大块渗碳体聚集
● 连通孔隙缺陷
School of Materials Science and Engineering

## Slide 17
第二节 烧结气氛 Sintering atmosphere
一、概述
1. 烧结气氛的作用
控制烧结体与环境之间的化学反应 ……
1）保护作用：减少环境对制品的影响，如防氧化、脱碳
2）净化作用：及时带走烧结坯体中润滑剂和成形剂的分解产物等
3）维持或改变烧结材料中的有用成分：活化气氛、渗碳气氛
School of Materials Science and Engineering

## Slide 18
2. 烧结气氛的分类
● 氧化性气氛：如纯Ag或Ag-氧化物复合材料及氧化物陶
瓷的烧结：空气
● 还原性气氛：含有H2或CO组份的烧结气氛：
硬质合金烧结用氢气氛，铁基、铜基粉末冶金零件的含氢气氛（氨分解气）
● 惰性或中性气氛：Ar、He、N2、真空
● 渗碳气氛：含有较高的导致烧结体渗碳的组元，如
CO，CH4，碳氢化合物气体
● 氮基气氛：含氮量很高的烧结气氛： 10% H2 +N2
School of Materials Science and Engineering

## Slide 19
3. 烧结气氛的选用原则
● 保持烧结体成分基本不变（特殊除外）；
● 一定的还原性（许多情况下需要）；
● 腐蚀性小；
● 对人无害，生产、使用安全
● 成本—来源、制取工艺
气氛种类 | 应用所占比例 | 应用举例
吸热型气体 | 70％ | 碳钢
分解氨气体 | 20％ | 不锈钢、碳钢
放热型气体 | 5％ | 铜基材料
H2、N2、真空 | 5％ | 铝基材料及其它
国外粉末冶金工业用烧结气氛举例
School of Materials Science and Engineering

## Slide 20
不同烧结气氛的成本比较：
以电解氢的成本为参考：
H2：1.0；
氮基（nitrogen-based）气氛： 0.6；
分解氨（dissociated ammonia）： 0.4；
吸热性气氛(endothermal gas)： 0.2；
放热性气氛(exothermal gas)： 0.1；
真空(vaccum)：昂贵（设备投资大）
School of Materials Science and Engineering

## Slide 21
二、吸热型气氛和放热型气氛
● 转化气的概念：以碳氢化合物气体（天然气、石油气、焦炉煤气）为原料，采用空气或水蒸气在高温下进行反应，而得到的以H2、CO、CO2、N2为主，并含有少量CH4和H2O的混合气体。
由天然气转化—— 称为转化天然气……
由煤气转化 ——？
School of Materials Science and Engineering

## Slide 22
● 放热型气体：制备转化气时，原料气体与空气按一定比例通过转化器，若空气与原料气体比例较高，反应过程中放出的热量足够维持转化器的反应温度，不需外部向反应器供热，由此得到的转化气。
School of Materials Science and Engineering

## Slide 23
● 吸热型气体：制备转化气时，若空气与原料气体比例较低，反应过程中放出的热量不足以维持转化器的反应温度，需外部向反应器供热，由此得到的转化气称……
School of Materials Science and Engineering

## Slide 24: 铁制品烧结用转化气体标准成分及应用
▲ 吸热、放热型气体比较
● 放热型气氛制备时空气比例较高，燃料气完全燃烧，而吸热型气氛制备时空气比例较低，燃料气不完全燃烧；
● 放热型气氛中CO2含量较高，而吸热型气氛中中可能有少量未燃烧的燃料（CH4）；
●吸热、放热型气体的标准成分！表5-14
气体 | 标准成分 | 应用举例
吸热型 | 40H2，20％CO，1％CH4，39％N2 | Fe-C，Fe-Cu-C等高强度零件；爆炸性极强
放热型 | 8％H2，6％CO，6％CO2，80％N2 | 纯铁，Fe-Cu烧结零件；有爆炸性
School of Materials Science and Engineering

## Slide 25
三、铁基制品无氧化无脱碳烧结控制原理
1. 无氧化烧结控制原理
在含有H2/H2O、CO/CO2气氛中：
1、2两线分别为CO和H2还原FeO平衡时的气相平衡组成与温度关系，线左还原，线右氧化。
1: FeO + CO = Fe + CO2
2: FeO + H2 = Fe + H2O
①区: 1、2向右； ②区: 1、2向左；
③区：1左2右； ④区：1右2左
①
②
③
④
School of Materials Science and Engineering

## Slide 26
● 要无氧化烧结 ，应在①区；
● ＞800℃ H2还原区域更大；
● 随温度升高，欲保持CO/CO2气氛的还原性，需降低CO2%
● CO和H2的还原能力随温度变化规律相反。
①
②
③
④
School of Materials Science and Engineering

## Slide 27
2. 无脱碳烧结控制原理
在CH4/H2和CO/CO2气氛中：
1） 图中两线分别为在CO2/CO气氛和CH4/H2气氛中Fe与C反应平衡时气相平衡组成与温度关系
1: Fe + 2CO = （Fe，C） + CO2
2: Fe + CH4 = （Fe，C） + 2H2
1
2
School of Materials Science and Engineering

## Slide 28
2） CO2/CO中，T↑，发生脱碳的 CO2平衡浓度很低，说明高温在CO2/CO中易脱碳；T＜700℃，脱碳趋势降低；
3） CH4/H2气氛中，通常烧结温度下，气氛中少量CH4（＞1%）的存在，可能导致渗碳；
4） 一般转化气中，脱碳、渗碳还与气氛露点有关。→气氛碳势控制
1
2
School of Materials Science and Engineering

## Slide 29
四、可控碳势气氛和气氛碳势控制原理
● 气氛碳势：气氛的相对含碳量，相当于一定温度下气氛与一定含碳量的烧结材料达到反应平衡时（不渗碳、不脱碳），该材料中的碳含量。
● 可控碳势气氛：为控制或调整烧结钢的含碳量，而向烧结体系中引入的经过制备的气体介质的总称。
（一）气氛碳势和可控碳势气氛
School of Materials Science and Engineering

## Slide 30
● 可控碳势气氛的分类
▲ 吸热型气氛
▲ 放热型气氛
▲ 分解氨气氛→
▲ H2气氛
▲ N2基气氛
▲ 真空气氛
School of Materials Science and Engineering

## Slide 31
School of Materials Science and Engineering

## Slide 32
（二）气氛碳势控制原理
关键是控制气氛中CO2、H2O的量
▲ H2O量的控制—露点
露点：在标准大气压下，气氛中水蒸汽开始凝结成雾的温度，气氛中含水量愈多，露点愈高。
露点可采用露点仪测量：利用LiCl的吸水导电性测量
▲ CO2的量的控制—红外吸收分析仪测定
School of Materials Science and Engineering

## Slide 33
五、真空烧结
实质上是减压烧结，真空度一般10-1-10-5mmHg
（1.3×10-1.3 ×10-3Pa）。
（一）真空烧结的特点
● 减少气氛中有害成分对产品的脏化；
● 是较为理想的中性气氛
● 可改善液相烧结时的润湿角；
● 有利于Si、Al、Mg、Ca等杂质及其氧化物的排除→净化；
● 有利于排除吸附气体，对后期收缩作用明显；
● 设备投资大，单炉产量低。
School of Materials Science and Engineering

## Slide 34
（二）真空烧结技术难点（关键）及控制
1. 真空的获得→真空泵：
机械真空泵、扩散真空泵、分子泵
2. 粘接金属等的挥发
▲ 影响合金的最终组成，阻碍烧结
▲ 影响因素：
金属本身的蒸气压、真空度、烧结温度
▲解决：控制真空度（绝对压力）高于烧结温度下的蒸气压
School of Materials Science and Engineering

## Slide 35
3. 含碳材料烧结时的脱碳
主要发生于烧结升温阶段
（三）真空烧结工艺参数
真空烧结易于排除杂质和吸附气体，促进烧结，达到与气氛烧结相同的致密化程度，烧结温度可以降低50-150℃。
在与气氛烧结相同的烧结温度下，可以缩短烧结时间。
School of Materials Science and Engineering

## Slide 36
第三节 烧结炉 Sintering furnaces
● 粉末冶金烧结炉与其他冶金炉不同，必须带有保护
气氛或为真空炉。
● 烧结炉的温度控制非常重要，对升温和冷却速率
都有要求。
● 大多数烧结炉有三个温度带（区）：
预热带、高温带、冷却带
一、概述
School of Materials Science and Engineering

## Slide 37
School of Materials Science and Engineering

## Slide 38
● 粉末冶金烧结炉的分类
粉末冶金
烧结炉
按装炉的
连续性
连续式烧结炉
间歇式烧结炉
按加热方式
燃料加热烧结炉……
电加热烧结炉……
其他烧结炉
按气氛
气氛烧结炉……
真空烧结炉
其他分类：按烧结温度、按送料机构……
School of Materials Science and Engineering

## Slide 39
二、带有保护气氛的连续式烧结炉
（一） 炉子结构
School of Materials Science and Engineering

## Slide 40
School of Materials Science and Engineering

## Slide 41
（二） 压坯传输方式
1. 网带式传输
School of Materials Science and Engineering

## Slide 42
School of Materials Science and Engineering

## Slide 43
School of Materials Science and Engineering

## Slide 44: Examples of Sintering Production Lines
School of Materials Science and Engineering

## Slide 45
School of Materials Science and Engineering

## Slide 46
2. 辊底式传输
School of Materials Science and Engineering

## Slide 47
School of Materials Science and Engineering

## Slide 48
3. 推杆式传输
School of Materials Science and Engineering

## Slide 49
School of Materials Science and Engineering

## Slide 50
School of Materials Science and Engineering

## Slide 51
4. 步进梁式传输
School of Materials Science and Engineering

## Slide 52
School of Materials Science and Engineering

## Slide 53
三、真空烧结炉
School of Materials Science and Engineering

## Slide 54
School of Materials Science and Engineering

## Slide 55
第四节 特殊烧结技术和烧结新技术
一、活化烧结√
二、熔渗烧结√
三、热压烧结√
四、组合烧结法
五、烧结后处理
六、电火花烧结
七、微波烧结
School of Materials Science and Engineering

## Slide 56
四、组合烧结法
作用：通过烧结把不同形状、不同材质的压坯结合，获得复杂形状或各部位具有不同性能的制品。
（一）过盈烧结法
School of Materials Science and Engineering

## Slide 57
（二） 熔渗烧结法
（三） 钎焊烧结法
School of Materials Science and Engineering

## Slide 58
School of Materials Science and Engineering

## Slide 59
五、烧结后处理
● 机械加工
● 热处理
孔隙的存在影响导热性，对加热、冷却速度、淬火介质提出特殊要求
● 水蒸汽处理
提高硬度、耐磨性、气密性等的重要后处理
School of Materials Science and Engineering

## Slide 60
六、电火花烧结
（自学）
School of Materials Science and Engineering
七、微波烧结
（略）

## Slide 61
思考题
教材第五章：13、14、15、16
School of Materials Science and Engineering

## Slide 62
The End of Chapter 5
School of Materials Science and Engineering

## Slide 63
School of Materials Science and Engineering
Thanks a lot for your attention

## Slide 64
致谢
课件制作参考了
部分网上教学资源及内部交流资料
特此感谢！
School of Materials Science and Engineering